**Набавка, монтажа и испорука вештачке траве за мин-пич терен**

**– СПЕЦИФИКАЦИЈА -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕД.БР. | НАЗИВ | Јединица  мере. | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| 1. | **Вештачка трава за мини-пич терен:**  - Максималне висине влакна 60мм, монофиламентног влакна, без фибрилације, полиретански премаз , двобојна шема влакна.  - Материјал: 100% полиетилен  - Бр. Филамената: мин. 6  - Дебљина влакна: мин. 365 µм  - Финоћа влакна: мин. 13000 dtex  - Висина влакна: макс. 60 мм  - Густина убода: мин. 160/м  - Број убода: мин. 8600/м²  - Број филамената: мин. 103000/м²  - Тежина влакна: макс. 1500 g/m²  - Примарна подлога 1: 100% ПП тканина, УВ стабилна  - Примарна подлога 2: 100% ППП потпорни слој, ПУ премаз, водопропусна и против гљивица  - Боја траве: лимета/зелена  - Испуна: кварцни песак и СБР гумени гранулат по количинама које су у кладу са инструкцијама проивођача вештачке траве. | м2 | 400 |  |  |
|  | | **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а** | | |  |
|  | | **ПДВ** | | |  |
|  | | **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом** | | |  |

НАПОМЕНА:

* Понуђач је у обавези да достави технички лист за понуђени производ.
* Понуђач је у обавези да поседује ИСО 9001 стандрад менаџмента квалитета који се односи на област продаје, уградње и сервисирања спортских терена са вештачком травом. Сертификат ИСО 9001 је понуђач дужан да приложи уз понуду.
* Такође, испоруку и монтажу вештачке траве за мини-пич терен са обележавањем понуђач треба да урачуна у цену.